大庆石化公司化工三厂橡胶车间

橡胶干燥机螺旋套修复

技 术 协 议

甲  方：大庆石化公司化工三厂

签  字：

乙  方：齐齐哈尔众工科技有限公司

签  字：

2017年 3 月13日

目    录

一、基本情况	1

1、设备名称	1

2、设备参数	1

3、原共件损伤情况	1

4、 修复位置详情	1

5、 修复尺寸	1

二、修复内容	1

三、主要工艺流程	1

1、入厂检测	1

2、测绘	1

3、确定加工基准，	1

4、根据原材料选定耐磨熔材	1

5、机械加工去疲劳层	1

6、常温冷熔	1

7、加工恢复几何精度	1

8、完工检测	1

四、质量保证	1

五、修复费用	2

六、修复工期	2

七、其它事项	2

橡胶干燥机螺旋套修复技术协议

大庆石化化三厂（甲方）与齐齐哈尔众工科技有限公司（乙方）就化工三厂橡胶车间橡胶干燥机螺旋套修复事宜，经双方友好协商，达成技术协议如下：

# 一、基本情况

1、设备名称：橡胶干燥机螺旋套；

## 2、设备参数

数量：共40件，详见下表，未注括号为普通节。

| 型号 | A（加长） | B（加长） | D | E（耐磨） | F（耐磨） | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

| 型号 | K | L | M | N | O | P | R | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

## 其中，耐磨节共计6件，加长节共计2件，普通节共计32件。

## 3、原共件损伤情况

螺旋套螺旋带长期工作中单边磨损7~15mm。

## 修复位置详情

（1）修复磨损螺旋带顶部，恢复原尺寸。

（2）修复磨损的内孔，恢复原尺寸。

## 修复尺寸

螺旋套螺旋带单边磨损量恢复原尺寸：

40件，螺旋带厚度≥13mm，普通节、加长节直径φ258mm，E、F节直径φ259mm，单边磨损深度7~15mm。

# 二、修复内容

1、采用常温熔覆技术对磨损位置进行修复。

2、机械加工，车削、人工打磨磨损位置，恢复几何尺寸，满足使用要求。

3、修复部位的耐磨、耐蚀性能不低于原材料。

# 三、主要工艺流程

1、入厂检测：整体无损探伤、拍照、硬度检测，数据存档。

2、测绘：测绘整体外形尺寸，包括螺旋带厚度、磨损深度、螺距、型线数据等。

3、确定加工基准，制作模拟键槽，制作轴芯工装。

4、根据原材料选定耐磨熔材：底层、过渡层为进口高号铬钢钢材。耐磨节工作层为添加耐磨、耐腐蚀性能的高号铬钢钢材，其它节工作层为进口高号铬钢钢材。

5、机械加工去疲劳层：采用卧式车床加工至磨损最低处，去除表面损伤组织、修复前的原熔覆层及疲劳层。

6、常温冷熔：用选定的熔材对去除疲劳层后的对螺旋套损伤位置底层、过渡层和工作层进行常温冷熔，保证熔覆表面平整。熔覆温度控制在40℃以下，防止熔覆过程中工件产生应力变形。留加工余量。

7、加工恢复几何精度：卧式车床对熔覆后的螺旋带进行粗、精加工，留余量。人工研磨修复螺旋带侧面，达到使用要求。

8、完工检测：加工后几何精度检测，用模拟键槽检测螺旋套键槽尺寸，加工后无损探伤检测，加工表面硬度检测。

# 四、质量保证

1、质量保证期正常使用1年。

2、在质量保证期内所出现的质量问题有乙方负责处理。

3、保证熔覆材料与基体为冶金结合；保证熔覆部位无裂纹、无气孔、无夹杂；保证熔覆部位在使用过程中无脱落。

4、保证熔覆部位的机械性能不低于基体材料。

5、保证熔覆部位修复后配合位置的几何精度与基准−0.01+0.01    。

6、满足生产使用要求。

# 五、修复费用

合计人民币            元（￥            ）

# 六、修复工期

个工作日。

# 七、其它事项

1、修复地点：乙方车间；

2、甲方提供工件修复部位的几何尺寸图纸，并安排专人负责与乙方协调与联系；

3、修复完毕甲方收到工件后，须立即组织相关人员进行验收。若有异议，须在24小时内书面提出异议，否则，双方视为修复合格；

5、以上内容经双方共同确认，签字后生效；

6、本协议一式二份，双方各执一份，可作为商务合同，具有相同的法律效力。

以下无正文

甲方:大庆石化公司化工三厂            代表（签字）：

联系电话：_______________           日期：20__年__月__日

乙方：齐齐哈尔众工科技有限公司      代表（签字）：___________

联系电话：_______________           日期：20__年__月__日